


EΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ꞉ΔΟΚΙΜΗ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ

      Ο σκοπός της δοθείσας εργαστηριακής άσκησης είναι η κατασκευή του διαγράμματος τάσεων – παραμορφώσεων . Για την επεξεργασία του πειράματος υπολογίστηκαν οι ελαστικές σταθερές του υλικού όπως το μετρό ελαστικότητας και τα όρια μηχανικής του συμπεριφοράς δηλαδή το όριο αναλογίας αλλά και το όριο διαρροής. Ακολούθως, από την καμπύλη τάσης-παραμόρφωσης προσδιορίστηκαν οι τιμές꞉ το όριο αναλογίας (σΑ) , το συμβατικό όριο διαρροής σ0,2, το όριο αντοχής (σu), το Όριο Θραύσης, (σΒ) και το μέτρο ελαστικότητας Ε. Τέλος έγινε σύγκριση των υπολογιζόμενων τιμών με τις τυπικές μηχανικές ιδιότητες του χάλυβα υψηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα που αναγράφονται στον πίνακα 2.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ EΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
 
     Τα υλικά χωρίζονται σε δυο μεγάλες κατηγορίες βάση με την φύση  και τη μηχανική συμπεριφορά τους. Στη συγκεκριμένη εργαστηριακή άσκηση μελετάμε ένα δοκίμιο χάλυβα που ανήκει στην ομάδα των όλκιμων υλικών. Ακολουθούν μερικές πληροφορίες για τις δυο κατηγορίες των υλικών꞉
         Όλκιμα υλικά είναι τα υλικά εκείνα που μπορούν να υποστούν μόνιμη μεταβολή των γεωμετρικών τους χαρακτηριστικών (π.χ. μήκος και διατομή ράβδου, επιφάνεια ενός κελύφους κ.α.) με την εφαρμογή εξωτερικών δυνάμεων, χωρίς να απωλέσουν τη δομικής τους συνέχεια( χωρίς να εμφανίσουν ρωγμές). Οι μόνιμες γεωμετρικές μεταβολές των όλκιμων υλικών λέγονται πλαστικές παραμορφώσεις. Όλκιμα υλικά είναι κυρίως τα μέταλλα όπως ο χάλυβας, το αλουμίνιο, ο ορείχαλκος (κράμα χαλκού-Cu και ψευδαργύρου-Zn) κ.α.  
     Ψαθυρά υλικά αντίθετα από τα όλκιμα δεν επιδεικνύουν καμία ανοχή στις μεγάλες παραμορφώσεις και αστοχούν απότομα εμφανίζοντας εκτεταμένες ρωγμές, χωρίς να έχει μεταβληθεί σημαντικά το μήκος, ο όγκος ή το σχήμα τους. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις ψαθυρών υλικών είναι το σκυρόδεμα, τα πετρώματα και το γυαλί.  
        

[bookmark: _GoBack]    Το διάγραµµα τάσης - παραµόρφωσης προκύπτει σχεδιάζοντας την ε σαν τετµηµένη και στο σ σαν τεταγµένη. Τα  διαγράµµατα µεταξύ διαφορετικών υλικών διαφέρουν αρκετά. ∆ιαφέρουν όµως και τα διαγράµµατα για το ίδιο υλικό γιατί το πείραµα εξαρτάται από την θερµοκρασία του δοκιµίου και την ταχύτητα φόρτισης.  
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Για την κατασκευή της γραφικής παράστασης χρησιμοποιήθηκαν οι ακόλουθοι τύποι꞉

Μήκος Μέτρησης είναι η περιοχή του δοκιμίου που τοποθετείτε το μηκυνσιόμετρο και καταπονείτε σε καθαρό εφελκυσμό.

L0=90mm

Αρχική Επιφάνια διατομής του δοκιμίου

S0 =
όπου꞉
              d꞉ Διάμετρος δοκιμίου χάλυβα 
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Ονομαστική Τάση είναι το πηλίκο από τα μετρούμενα μεγέθη της δύναμης και της μετατόπισης του υλικού που μελετάτε και υπολογίζεται από τον ακόλουθο τύπο꞉
σnom=
όπου꞉ 
           P꞉ το ασκούμενο ελκυστικό φορτίο σε μονάδες δύναμης (Ν)
           S0 ꞉η αρχική επιφάνια διατομής του δοκιμίου με μονάδες μέτρησης (mm2) 


Παραμόρφωση ορίζεται ως πηλίκο της επιμήκυνσης που μετράει το μηκυνσιόμετρο και το αρχικό μήκος μέτρησης. Επίσης είναι ένα αδιάστατο μέγεθος που σε αρκετές περίπτωσης εκφράζεται σε 0/00 και υπολογίζεται από τον ακόλουθο τύπο꞉

εnom
όπου꞉
꞉ αρχικό μήκος μέτρησης του δοκιμίου
          ꞉ επιμήκυνση που μετριέται από το μηκυνσιόμετρο


Όριο Θραύσης(σΒ) : ορίζεται ως  η τιμή της μηχανικής τάσης που προκύπτει από το πηλίκο του φορτίου θραύσης(τελευταία χρονικά καταγραφόμενη τιμή φορτίου) με την αρχική επιφάνεια της διατομής του δοκιμίου.

Όριο αναλογίας (σΑ): είναι η μέγιστη τάση κατά την οποία το υλικό μετά την αφαίρεση του φορτίου δεν παρουσιάζει παραμένουσα παραμόρφωση. Ισχύει ο νόμος της αναλογίας τάσεων- παραμορφώσεων του Hooke.

Όριο διαρροής (σy)꞉ είναι η τιμή της μηχανικής τάση που ορίζει την έναρξη του φαινομένου της διαρροής του υλικού, όπου για σημαντικές μεταβολές της παραμόρφωσης  η μηχανική τάση παραμένει σχεδόν αμετάβλητη ή μεταβάλλετε πολύ λίγο σε σχέση με το όλο εύρος φόρτιση. Το όριο διαρροής έχει φυσική σημασία μόνο για τα όλκιμα υλικά, αλλά δεν εμφανίζεται ξεκάθαρα σε όλα. Σε αυτές τις περιπτώσεις υπολογίζεται το συμβατικό όριο διαρροής σ0.02 το όποιο ορίζεται ως η τιμή της τάσης για την οποία η παραμένουσα παραμόρφωση είναι ε=0.002 ή 0.2%.
    Το συμβατικό όριο διαρροής υπολογίζεται με τη χάραξη μιας ευθείας παράλληλης με τη γραμμικά ελαστική περιοχή της καμπύλης τάσης-παραμόρφωσης και την προβολή του σημείο τομής της με αυτή, στον κατακόρυφο άξονα. 

 Όριο αντοχής(σu): είναι το όριο θραύσης ενός υλικού και ορίζεται ως το πηλίκο του μέγιστου φορτίου Pmax το οποίο ασκείται στο δοκίμιο όταν εφελκύεται, προς την αρχική εγκάρσια διατομή Sο.
                                         
σu


Μέτρο ελαστικότητας (Ε)꞉ είναι ο λόγος της τάσης προς την παραμόρφωση πριν από το όριο αναλογίας. Επίσης, ως μέτρο ελαστικότητας ορίζεται ο συντελεστής αναλογίας, που συνδέει την τάση με την παραμόρφωση στο νόμο του Hooke, σ=Εε, και εκφράζεται σε μονάδες τάσης (Συνήθως GPa για τα δομικά υλικά).
      Υπολογίζεται μελετώντας τη γραμμική περιοχή της καμπύλης τάσης-παραμόρφωσης πριν το όριο αναλογία σΑ  και προσδιορίζεται είτε γραφικά  είτε με τη χρήση της μεθόδου υπολογισμού της καλύτερης ευθείας σε μια περιοχή τάσεων που κυμαίνεται από το 30% έως το 60% του ορίου διαρροής. Το μέτρο ελαστικότητας είναι η κλίση της καλύτερης ευθείας.












ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

    Για την πραγματοποίηση του συγκεκριμένου πειράματος χρησιμοποιήθηκε η μηχανή είναι η AGS-X 100kN  με ικανότητα μέγιστου φορτίου σε εφελκυσμό και θλίψη 100 kΝ που έχει την δυνατότητα επαναλαμβανομένης φόρτισης δοκιμίων για τον έλεγχο αντοχής υλικών σε κόπωση. Επίσης, μπορεί να δόση κατευθείαν την καταγραφή της τάσης όσο και της ανοιγμένης παραμόρφωσης του δοκιμίου.

[image: Αποτέλεσμα εικόνας για Shimadzu AGS-X 100 Max Load Capacity]





















      Ξεκινώντας το πείραμα έγινε μέτρηση των γεωμετρικών στοιχείων (διάμετρος  του δοκιμίου ,ενεργού μήκος) της κυλινδρικής ράβδους από χάλυβα σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο δοκιμών ASTM E8/E8M–09 με το παχύμετρο. 
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Ακολούθως, ρυθμίστηκε η κατάλληλη κλίμακα φορτίων και έγινε τοποθέτηση του δοκιμιού στην μηχανή ώστε ο άξονας του να συμπίπτει με τον άξονα φόρτισης του μηχανήματος και ρυθμίστηκε  η ταχύτητα φόρτισης. Στη συνέχεια ξεκινάει η φόρτιση του δοκιμιού.
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Η φόρτιση γίνεται από ένα σύστημα  δυο δεικτών  όπου μόνο ο ένας δείχνει τις διακυμάνσεις του φορτιού που επιβάλλεται από τις αρπάγες στο δοκίμιο σε αντίθεση με τον δεύτερο που συμπαρασύρεται από τον πρώτο κατά την αύξηση του φορτίου. Κατά τη φόρτιση γίνεται εμφανές το φορτίο διαρροής λόγο ότι το συγκεκριμένο  υλικό εμφανίζει άνω και κάτω όριο διαρροής. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα παρατηρείται ο σχηματισμός του λαιμού και συνεχίζεται η φόρτιση μέχρι την θραύση. Τέλος καταγράφονται ταυτόχρονα με την αύξηση του φορτίου το φορτίο Ρ και η επιμήκυνση ΔL.
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[bookmark: _Hlk25787480]ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΑΝΑΛΥΣΗ 

Για την δημιουργία της γραφικής παράστασης έγιναν οι ακολουθεί υπολογισμοί και συμπληρωθήκαν οι πίνακες στο excel.

 Υπολογισμός της παραμόρφωσης (ε)
Ενδεικτικά, ακολουθεί η διαδικασία εύρεσης για την πρώτη μέτρηση :

εnom 0/00


Υπολογισμός αρχικής επιφάνειας διατομής του δοκιμίου

S0 =


Υπολογισμός της τάσης (σ)
Όπως και παραπάνω θα γίνει ο υπολογισμός για την πρώτη μέτρηση 

σnom=
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Ακολουθεί η γραφική παράσταση των τάσεων σ σε συνάρτηση με τις παραμορφώσεις ε:





Παρατηρήσεις διαγράμματος

Αρχικά καθώς αυξάνεται το φορτίο, υπάρχει και μια γραμμική αύξηση του μήκους του δοκιμίου. Όμως στη συνέχεια, αφού το δοκίμιο ξεπεράσει το όριο αναλογίας αρχίζει να εμφανίζει μεγάλες παραμορφώσεις για μικρή αύξηση του φορτίου μέχρι και την θραύση του. Αυτό οφείλεται στις διατμητικές τάσεις.

Για την συμπλήρωση του πίνακα1 έγιναν τα παρακάτω διαγράμματα και οι υπολογισμοί. 
Διάγραμμα για Όριο Αναλογίας (σΑ)


Διάγραμμα για Όριο Διαρροής (σy), Όριο Αντοχής (σu), Όριο Θραύσης (σΒ)





Υπολογισμός Όριου Θραύσης 
σΒ=523,841

Υπολογισμός Όριο Αντοχής 

σu==585,860

Υπολογισμός Μέτρο Ελαστικότητας

E==8,668




Πίνακας 1
	Όριο Αναλογίας (σΑ)
	490.575

	Όριο Διαρροής (σy)
	556,855

	Όριο Αντοχής (σu)
	585,860

	Όριο Θραύσης (σΒ)
	523,841

	Μέτρο Ελαστικότητας (Ε)
	8,668 GPa






	Αντοχή σε εφελκυσμό
	161-3200

	Όριο Διαρροής
	275-3340

	Μέτρο Ελαστικότητας
	13,8-235 


Πίνακας 2








Σχολιασμός του πίνακα 1 και πίνακα 2
  
    Βάση με τους παραπάνω πίνακες παρατηρείται ότι το όριο αντοχής άλλα και το όριο διαρροής είναι μέσα στα πλαίσια των τιμών του πίνακα 2 σε αντίθεση με το μέτρο ελαστικότητας που είναι πολύ πιο μικρό από τις τιμές που αναφέρονται σε χάλυβα υψηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα. Από την θεωρία είναι γνωστό ότι οσο αυξάνεται το ποσοστό του άνθρακα  αυξάνεται αναλόγως και η σκληρότητα άλλα και η αντοχή του σε τάσεις εφελκυσμού, ενώ παραλλήλως μειώνονται η συνεκτικότητα και η πλαστιμότητα του. Οπότε το δοκίμιο που δόθηκε για το συγκεκριμένο πείραμα είχε χαμηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα άρα δεν ήταν πολύ σκληρό με αποτέλεσμα να φτάσει στο όριο αναλογίας πολύ πιο γρήγορα και να σπάσει πιο εύκολα. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Συμπερασματικά, με βάση τους υπολογισμούς που πραγματοποιήθηκαν και τις μετρήσεις που πάρθηκαν δόθηκε η δυνατότητα κατανόησης του σκοπού της άσκησης, δηλαδή η κατασκευή του διαγράμματος τάσεων – παραμορφώσεων αλλά και ο προσδιορισμός των τιμών ꞉ το όριο αναλογίας σΑ , το συμβατικό όριο διαρροής σ0,2, το όριο αντοχής σu, το Όριο Θραύσης, σΒ και το μέτρο ελαστικότητας Ε. Έπειτα έγινε σύγκριση του πίνακα 1 και του πίνακα 2 όπου αναφέρθηκε ότι το δοκίμιο που δόθηκε για την πραγματοποίηση του πειράματος είχε πολύ χαμηλό μέτρο ελαστικότητας με αποτέλεσμα να μην είναι τόσο σκληρό και να σπάσει πιο γρήγορα από ότι θα έπρεπε αν είχε περισσότερη περιεκτικότητα σε άνθρακα.  




Διάγραμμα τάσεων – παραμορφώσεων  
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 σ (MPa)
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Sine A.5. @) AGypUpLOL HIZEVIKS TAOTS Groms ~TUPUHOPOOOTIS Encm 7 VPEL 7EOPIG
S0duEKpLT0 Gpto Stapporic. B) Edpeon cupBarikod opiov Stapporic.

5. Aopég (Necking). Eivar 1) tomkn peioon mg eykapotag dtatopnis tov dokiytiov
Aoy® epeAva)I0D, 6TN TEPLOYY) 67OV B ekdNAmBEL 1) Bpaon (e A.6.a).

6. ®opTio Bpaveng Ps (Breaking Load). To goptio (yia to xdhvfa cvvijfos g
TaENG dekadmv 1 exatoviddev kN) mov exdnidvetar 1 actoyia-Opavon (Zyipa
A.6.8). To goptio Bpavong ot o dokiur GmoTEAEl TV TEAEvTAi YPOVIKG
KOTAYPAPOLEVT T GOPTIOV (TEAevTaio TYL).

Eyrine A
7.0pro Opavong 1) Taon Opavens o ((Breaking Point — Enpeio E oto Zpjpa

Ad.0). H tyu) e pmyavikig Tdong mov TpoKvATeEL and T S1aipect Tov option
BpovoNG PE TV apyIKT] ETQAVELR TG S10TONS TOV doKijtiov.

1" Epyactnpiaxij Ackion Avroyiic YKoy 6

229y
29/11/2019

A 7= S D) EA

L Minktpohoyriate e60 yla avaditnon H ma W @





image8.png
EPFASTHPIAKH ASKHZH - Word pauloschristofi@gmail.com

[ERGITH Floaywy Ixediaor | Aid itepor 9 Kown xprion

AvoBed Mpopo) | Borex| Q Meitepor 9 Kowr xprion

? X% | |Arial |16
% [F2 Mopyoroinan vtté Gpoug - & 0 0 By | B 7 U - e x
EmkoMnon s N T | Emegepyaoia
Mpéxepo | Tpaupatocepd | STofion | ApiBuoe Kené | Emegepyaot » - ~ | A-¥-A-ha- O-H- sl - <
- - - - 52 Zruh kehwov - - -

[ Mopgoroinon we ivaka -

Mpoxapo 1= TpoppaTooEpG &~ Mapypagoc sl s ®
B

s

Y1roAoyiopég Tng TTapapéppwong (g)

A A EvdeikTikd, akoAouBei n diadikaoia UpeonG yia TNV TTPWTN UETPNON ©

AL 0,0002821287mm
Doptio P(N) Metpnoets emuunkuvang AL(mm) £(0/00)  o(MPa) Enom= P T — 0,003135 %00

2574921 0,000282129 0,003135 0,034137

2,638499 -0,000194709 -0,00216 0,034979
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To Suéypopy0 TOMS - TEPEHOPPOOTE TPOKVTTEL GYEBIGLOVIOS TV € Gav TETmuén
K01 010 G Gov Tetoypévn. To SioypGupoTa KeTald S1opOopsTIKGY VAV S109Epouy
opKeTh. AWgEPOLY GPS KoL To B0YPGIKETY Y10 To {B10 VAKS 0T To TEipopa
e&optéTat omd Y Bsppokpasic Tov doxitiov KoL TV TaXSTTE PEPTIOTG.

Efvor dovotév Gpeg v opicovus Opiopéve KOG OPOKMPIOTIKG petold Tov
Sioypopproy opédev VAKGY Koi Vo xopicovps To VhkG oviloye pe Ta

YUPUKTPIOTIG. TOVG G §60 KOTYOPies : To GAKIL0: K01 To YoBLpé: VK.

Ta 6hpa vhikd. 610G 0 Kowdg Sopds (G uPas, To GhoVpiVIO, 0 (0AK6S K.b. Exouv
v SuvaréTTe Vo TopapopeGVOVTOL o8 cuviifels Beppokpaciss. Ag Bsmpricovue
Soxipto and 7GhoPo. Kofig auiévetat 1 gopTion 0 HKOg T0V GuEGVETaL YPOpHIKG.
HE To QopTio pe TOAG pikpS pubpé. ETot T0 apyik6 TG TOD S1oypGHHOTOS Eivar
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VWUUY U DUVHLULI[LU SAPUAILS ZPUVIRY HELUPUAAUREVOY PUPLIUY RULUARIAVY [IU
SOKIIEG KOTMONE TOL VAKOD.

4. ATAATIKAYIA ITIEIPAMATOY

Tta mhaiow T TopovoUS EPYUCTNPEKS GoKNoNg Ba mpaypatomombel po
Sokiu eQEAKVOLOY GE £va KoAvEpiKo 3okipio yEAvBa TUPACKEVUCHEVO GOUPOVA LE
10 S1eBvég MPOTLIO JoKkYLOV ASTM ES/ESM-09. Tlpw v &vopén g Sokyuig 6a
UETpNOe 05 mMm K1 pe akpiPera MPGTOL dexadikod N SrapeTpog D M daToprdc Tov
Sokuiov oV KevIpiky TEplo Tov. H péTpnon TG SlapETpov Yivetar pe Eva TaydpETpo
émoc paiveTat 6To Gyfua A.7 Tov axohoveei. To apyiké pijKkos péTpnons Ly aviloya pe m
yeopeTpia Tov Sokipiov Ba 506l GTOVG EOITEG OM6 Tov SIBGCKOVTX TOV £pYACTNPioV GE
mm eriong. To Ly GuviBeg, GOUQOVE I T0 TPSTUTO Tov ASTM, KOUUIVETaL HETOED 4 Kat 5
Qopéc T BépETpo Tov Sokyiov.

Syiipa A.7. Métpnon 510tpov D Sokiytion 710 Tov VLOAOTIONS TG empveLag Siatopig So.

Metd TV 0AOKATP®OT TG HETPNONG TOV YEOUETPIKOV YUPUKTIPIGTIKAOV TOV
Sokytiov, To dokijo o) TomodETEITaL 0TI GlaydVES TG pmxaviic. B) TpocapuoleTal
TGV TOV TO MNKVVGLOUETPO Kot EEKIVAEL 1) EQUPHOYT EPEAKVGTIKOD QopTiov (Tymia
A.3). To goptio epappoletar eite pe otabepd pobpo eoptiong (Ereyyos doptiov
N/s) M| pe otabepd pubUo6 petatomong mg ave cwryovas (Ereyyos Metatomong,
mm/min 1| mm/s). H Sokyui pe EAeyx0 NETATOMONG EMTPENEL TV KUADTEPN AvAmTOE
KOl ONOTOMOGN TNV KUMAVAT TAONG TOPAHOPPMONG, TG TEPLOXS Stapporg Tov
VAKOD.

S.AIIOTEAEXMATA AYKHYHY — YYNTAEH ANA®OPAY
MR i 2@ 4 3
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petdPaong g Sratopns. MEC® TG GUYKEKPYEVIG YEMUETPIOG EMTVYYAVETOL TO
KEVIPIKO TPIHLCL TOV SOKIHIOD VOl KUTATOVEITAL GE KUOBAPO EQEAKVGHO.

Syiipa A.2. Kvhwdpies Aokipio e tov ooy6vev g pmyeviic 60ekuapob,

H popei} tov S1aypapptatog TEonG-rapuuépect|s Tov TPOKOITTEL Ao 1o SOK
avtoyng evog vhkov Kafopileton omd TG HUNYAVIKES 1BI0TNTES KOl TIG OVIOYES TOVL
VAoV, AmO TV perEmy Aowmdv kot TV enefepyacic TOL  GUYKEKPEVOD
Staypappatog givar Suvatd Vo TPOGIOPIGTOVY Ol ERUGTIKES GTAOEPES TOV LAIKOD,
onag o Métpo Ehaotikétntag E Kot Ta 0ptar Iy avikig ToV GOUTEPIPOPAS OTMG TO
‘Opro Avaroyio 64 kot 10 Opro Atapponic oy (BL. oNpeldoE HabaTog).

2. ITPOXAIOPIZOMENA METE®GH KAI OPIXMOIL.
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