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Περίληψη


Εισαγωγή
 
Όργανα και ουσίες που χρησιμοποιήθηκαν
· Η συσκευή που παρουσιάζεται στο Σχήμα 5.1 
· Φιάλες υψηλής πίεσης με αέρια C3H6, H2, CO, NO, O2, He για την επεξεργασία των καταλυτών κατά την παρασκευή τους, την λειτουργία των οργάνων και την δημιουργία των αντιδρώντων μιγμάτων της προς μελέτη αντίδρασης.
· Ροόμετρα μάζας για τον έλεγχο των ροών
· Αέριος Χρωματογράφος 
· Αναλυτής χημειοφωταύγειας ΝΟx
· Ζυγός υψηλής ακρίβειας
· Φούρνοι θερμοστοιχεία και εκλεχτές θερμοκρασίας
· Τροφοδοτικά ρεύματος 
· Αντιδραστήρες quartz
· Συσκευή μαγνητικής ανάδευσης και θέρμανσης 
· Ροόμετρο φυσαλίδας
· Η2PtCl6 (εξαχλωριοπλατινικό οξύ) και άλλα χημικά αντιδραστήρια
· Σκόνη γ-Al2O3
· Νιτρικά άλατα αλκαλίων και αλκαλικών γαιών
· Φούρνος επεξεργασίας καταλυτών σε υψηλές θερμοκρασίες
·  Ποτήρια ζέσεως  


Πειραματική διαδικασία και μετρήσεις












Επεξεργασία Μετρήσεων και Ανάλυση Αποτελεσμάτων
	α/α
	Τ  
( ͦ C)
	

	TOF-
)
	TOF-
()
	TOF-
()
	
(%)


ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ C1
	1
	316
	0,001698 
	0,011 
	0,021 
	0,118 
	8,527 

	2
	345
	0,001618 
	0,043 
	0,064 
	0,182 
	19,111 

	3
	369
	0,001558 
	0,054 
	0,086 
	0,236 
	18,621 

	4
	365
	0,001567 
	0,077 
	0,099 
	0,275 
	21,875 

	5
	405
	0,001475 
	0,120 
	0,130 
	0,315 
	27,586 

	6
	431
	0,00142
	0,185 
	0,173 
	0,336 
	35,509 

	7
	447
	0,001389 
	0,293 
	0,228 
	-
	-

	8
	472
	0,001342 
	0,521 
	0,336 
	-
	-



ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ C2
	1
	308
	0,001721
	0,029 
	0,042 
	0,114 
	20,280 

	2
	321
	0,001684
	0,057 
	0,085 
	0,127 
	30,978 

	3
	350
	0,001605
	0,034 
	0,327 
	0,227 
	13,027 

	4
	380
	0,001531
	1,187 
	0,977 
	0,425 
	73,635 

	5
	400
	0,001486
	2,054 
	1,693 
	0,565 
	78,427 

	6
	435
	0,001412
	6,724 
	5,393 
	1,017 
	86,862 

	7
	457
	0,00137
	20,20 
	15,84 
	1,182 
	94,472 



ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ C3
	1
	304
	0,001733 
	0,060 
	0,090 
	0,241 
	19,934 

	2
	325
	0,001672 
	0,241 
	0,271 
	0,332 
	42,059 

	3
	353
	0,001597 
	0,965 
	0,904 
	0,664 
	52,239 

	4
	380
	0,001531 
	3,029 
	2,516 
	1,060 
	74,077 

	5
	404
	0,001477 
	8,155 
	6,319 
	1,782 
	82,067 

	6
	455
	0,001373 
	60,81 
	44,43 
	3,765 
	94,170 



Για την συμπλήρωση του πίνακα  (%) χρησιμοποιήθηκε ο ακόλουθος τύπος꞉
*100%=8,527 %


Ενδεικτικά, ακολουθεί η διαδικασία εύρεσης της εκλεκτικότητας που παρουσιάστηκε στο σύστημα προς παραγωγή Ν2 για την πρωτη γραμμή του καταλύτη C1
*100%*100%

	α/α
	Τ  
( ͦ C)
	

	ln(TOF-

	ln(TOF-)
	ln(TOF-)
	
(%)



ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ C1
	1
	316
	0,001698 
	-4,50986
	-3,86323
	-2,13707
	8,527 

	2
	345
	0,001618 
	-3,14656
	-2,74887
	-1,70375
	19,111 

	3
	369
	0,001558 
	-2,91877
	-2,45341
	-1,44392
	18,621 

	4
	365
	0,001567 
	-2,56395
	-2,31264
	-1,29098
	21,875 

	5
	405
	0,001475 
	-2,12026
	-2,04022
	-1,15518
	27,586 

	6
	431
	0,00142
	-1,6874
	-1,75446
	-1,09064
	35,509 

	7
	447
	0,001389 
	-1,22758
	-1,47841
	-
	-

	8
	472
	0,001342 
	-0,65201
	-1,09064
	-
	-



ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ C2
	1
	308
	0,001721
	-3,54046
	-3,17009
	-2,17156
	20,280 

	2
	321
	0,001684
	-2,8647
	-2,4651
	-2,06357
	30,978 

	3
	350
	0,001605
	-3,38139
	-1,1178
	-1,48281
	13,027 

	4
	380
	0,001531
	0,171429
	-0,02327
	-0,85567
	73,635 

	5
	400
	0,001486
	0,719789
	0,526502
	-0,57093
	78,427 

	6
	435
	0,001412
	1,905683
	1,685102
	0,016857
	86,862 

	7
	457
	0,00137
	3,005683
	2,762538
	0,167208
	94,472 



ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ C3
	1
	304
	0,001733 
	-2,81341 
	-2,40795 
	-1,42296 
	19,934 

	2
	325
	0,001672 
	-1,42296 
	-1,30564 
	-1,10262 
	42,059 

	3
	353
	0,001597 
	-0,03563 
	-0,10093 
	-0,40947 
	52,239 

	4
	380
	0,001531 
	1,108233 
	0,92267 
	0,058269 
	74,077 

	5
	404
	0,001477 
	2,098631 
	1,843561 
	0,577736 
	82,067 

	6
	455
	0,001373 
	4,107754 
	3,793915 
	1,325748 
	94,170 


















	
	Εα(Ν2)
	Εα(CO2)
	Εα(Ν2O)
	ko(Ν2)
	ko(CO2)
	ko(Ν2O)

	Kαταλύτης C1
	81
	56,38
	31,15
	229348,97
	3011,82
	78,19

	Καταλύτης C2
	161,12
	134,07
	58,88
	5,61*1012
	5,04*1010
	20752,04

	Καταλύτης C3
	157,09
	141,01
	65,26
	1,13*1013
	5,22*1011
	182407,78



 Για την συμπληρωσει του παραπάνω πινακα υπολογιστικαν οι ενέργειες ενεργοποίησης Εα από την κλίση των ευθειών στα διαγράμματα Arrhenious με την χρηση του τυπου

όπου R = 8,314 Joule/mol.K
Επίσης υπολογίστηκαν οι προ εκθετικοί παράγοντες ko από την τεταγμένη από την αρχή  των ευθειών στα διαγράμματα Arrhenious με τύπο

β = lnko


Ακολουθούν οι υπολογισμοί για τον καταλύτη C1 (ΤOF-N2)




      =229348,97






	
	k(Ν2)
	k(CO2)
	k(Ν2O)

	Kαταλύτης C1
	0,068
	0,086
	0,241

	Καταλύτης C2
	0,576
	0,785
	0,372

	Καταλύτης C3
	2,45
	2,242
	1,001



Για την συμπλήρωση του πίνακα πιο πάνω υπολογίστηκε η σταθερά του Arrhenious k:


Ακολουθούν οι υπολογισμοί για τον καταλύτη C1 (ΤOF-N2)




Συμπέρασμα

ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ C1	y = -6780,8x + 8,0103

1.6980000000000001E-3	1.6180000000000001E-3	1.5579999999999999E-3	1.567E-3	1.475E-3	1.42E-3	1.389E-3	1.3420000000000001E-3	-3.8632300000000002	-2.7488700000000001	-2.4534099999999999	-2.31264	-2.0402200000000001	-1.7544599999999999	-1.47841	-1.0906400000000001	ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ C2	y = -16126x + 24,644

1.7210000000000001E-3	1.684E-3	1.6050000000000001E-3	1.531E-3	1.4859999999999999E-3	1.4120000000000001E-3	1.3699999999999999E-3	-3.1700900000000001	-2.4651000000000001	-1.1177999999999999	-2.3269999999999999E-2	0.52650200000000003	1.6851020000000001	2.7625380000000002	ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ C3	
1.7329999999999999E-3	1.6720000000000001E-3	1.5969999999999999E-3	1.531E-3	1.477E-3	1.3730000000000001E-3	-2.40795	-1.3056399999999999	-0.10093000000000001	0.92266999999999999	1.843561	3.7939150000000001	𝟏/𝜯


ln(TOF-〖𝑪𝑶〗_𝟐)




ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ C1	y = -3746,5x + 4,3592

1.6980000000000001E-3	1.6180000000000001E-3	1.5579999999999999E-3	1.567E-3	1.475E-3	1.42E-3	1.389E-3	1.3420000000000001E-3	-2.13707	-1.7037500000000001	-1.4439200000000001	-1.29098	-1.1551800000000001	-1.0906400000000001	ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ C2	y = -7081,5x + 9,9404

1.7210000000000001E-3	1.684E-3	1.6050000000000001E-3	1.531E-3	1.4859999999999999E-3	1.4120000000000001E-3	1.3699999999999999E-3	-2.1715599999999999	-2.0635699999999999	-1.48281	-0.85567000000000004	-0.57093000000000005	1.6857E-2	0.167208	ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ C3	y = -7849,8x + 12,114

1.7329999999999999E-3	1.6720000000000001E-3	1.5969999999999999E-3	1.531E-3	1.477E-3	1.3730000000000001E-3	-1.42296	-1.1026199999999999	-0.40947	5.8269000000000001E-2	0.57773600000000003	1.3257479999999999	𝟏/𝜯



ln(TOF-𝑵_𝟐 𝑶)




Διάγραμμα Εκλεκτικότητας προς Ν2  


ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ C1	1.697792869269949E-3	1.6181229773462784E-3	1.557632398753894E-3	1.567398119122257E-3	1.4749262536873156E-3	1.4204545454545455E-3	1.3888888888888889E-3	1.3422818791946308E-3	8.5271317829457356	19.111111111111111	18.620689655172416	21.874999999999996	27.586206896551722	35.508637236084454	0	0	ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ C2	1.7211703958691911E-3	1.6835016835016834E-3	1.6051364365971107E-3	1.5313935681470138E-3	1.4858841010401188E-3	1.4124293785310734E-3	1.3698630136986301E-3	20.27972027972028	30.978260869565222	13.026819923371649	73.635235732009932	78.42688048873616	86.862162511303453	94.471985782433833	ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ C3	1.7331022530329288E-3	1.6722408026755853E-3	1.5974440894568689E-3	1.5313935681470138E-3	1.4771048744460858E-3	1.3736263736263737E-3	19.933554817275748	42.059336823734732	59.238796807857575	74.076791391538265	82.067022240112706	94.169570267131235	𝟏/𝜯



𝐒_𝐍𝟐
(%)




ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ C1	y = -9742,9x + 12,343

1.6980000000000001E-3	1.6180000000000001E-3	1.5579999999999999E-3	1.567E-3	1.475E-3	1.42E-3	1.389E-3	1.3420000000000001E-3	-4.5098599999999998	-3.14656	-2.9187699999999999	-2.5639500000000002	-2.12026	-1.6874	-1.2275799999999999	-0.65200999999999998	ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ C2	y = -19379x + 29,355

1.7210000000000001E-3	1.684E-3	1.6050000000000001E-3	1.531E-3	1.4859999999999999E-3	1.4120000000000001E-3	1.3699999999999999E-3	-3.5404599999999999	-2.8647	-3.3813900000000001	0.171429	0.71978900000000001	1.905683	3.0056829999999999	ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ C3	
1.7329999999999999E-3	1.6720000000000001E-3	1.5969999999999999E-3	1.531E-3	1.477E-3	1.3730000000000001E-3	-2.8134100000000002	-1.42296	-3.5630000000000002E-2	1.108233	2.0986310000000001	4.1077539999999999	𝟏/𝜯


ln(TOF-𝑵_𝟐)
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